Náuka o materialoch.

1.  Úvod. Stavba atómu, druh väzieb medzi atómami, atomárna stavba kovov. Kryštalické a  amorfné látky, polykryštál, monokryštál. Kryštálová mriežka, elementárna bunka, mriežkové parametre. Rovina a smery v kryštáloch, medzirovinná vzdialenosť. Kovové sústavy- zložka, zliatina, fáza, štruktúrna zložka. Fázy kovových sústav - tuhé roztoky, intermediálne fázy. Podmienky vzniku chemickej, elektrónovej a intersticialnej sústavy.

2.  Poruchy stavby kovových kryštálov, bodové, čiarové, plošné, priestorové. Pružná a trvalá deformácia, trvalá deformácia monokryštálu sklzom a dvojčatením, deformácia polykryštalického materialu. Deformačné spevnenie materialu. Žíhanie deformovaného materialu - zotavovanie a rekryštalizácia.

3.  Porušovanie materialov, krehký a húževnatý lom, transkryštalické a interkryštalické porušovanie. Difúzia. Podmienky difúzie, 1. a 2. Fickov zákon, difúzny koeficient, mechanizmy difúzie.

4.  Kryštalizácia čistých kovov. Gibsonov zákon fáz, gibsonov potencial - voľná entelpia. Krivka tuhnutia čistého kovu, mechanizmus a kinetika kryštalitácie, homogénna a heterogénna nukleácia, konštitučné podchladenie. Primárna štruktúra ingotu.

5.  Rovnovážne diagramy a kryštalizácia zliatin. Konštrukcia rovnovážnych diagramov, čiary solidu a likvidu. Základné typy rovnovážnych binárnych diagramov podľa vzájomnej rozpustnosti zložiek. Pákové pravidlo, vývoj štruktúry zliatin, dendritická segregácia. Eutektická, eutektoidná, peritektická a monotektická premena. Diagramy intermedialnymi fázami.

6.  Fázové premeny v tuhom stave. Rovnovážny stav stabilný, nestabilný a metastabilný stav.Difúzne a bez difúzne (strihové) premeny. Rozpad presýteného tuhého roztoku - precipitácia, segregácia, windmanstättenova štruktúra. Alotropia a polymorfizmus. Krivky ohrevu a ochladzovania kovov s alotropickými premenami.

7.  Technické zliatiny Fe. Alotropické formy Fe, krivka ohrevu a vychladzovania Fe. RBD (rovnovážny binárny diagram)nestabilnej sústavy Fe - C. Ocele a biele liatiny, vývoj štruktúry. RBD stabilnej sústavy Fe - C. Grafitické liatiny, ich štruktúra.

8.  Štruktúra stuhnutých zliatin. Primárna a sekundárna štruktúra, technologické chyby materialu. Vplyv prvkov na vlastnosti Fe a jeho zliatin. Sprievodné prvky prospešné a škodlivé. Legujúce prvky austenitotvorné, feritotvorné, karbidotvorné a nekarbidotvorné. Vtrúseniny v oceliach - endogénne a exogénne.

9.  Teória tepelného spracovania. Rozpad austenitu (perlitická, bainitická a martenzitická premena). Vplyv obsahu uhlíka na vznik a vlastnosti martenzitu. Transformačné diagrami IRA,ARA

10.Kalenie ocelí, kaliteľnosť a prekaliteľnosť, druhy kalenia. Povrchové kalenie, popúšťanie, zušľachtovanie, žíhanie. Žíhanie ocelí s prekryštalizáciou a bez prekryštalizácie. Chemicko tepelné spracovanie (cementovanie. nitridovanie).

11.Rozdelenie ocelí. Ocele triedy 10 a 11, ocele triedy 12 až 16, ocele triedy 17. Nástrojové materialy, plasty. Základné druhy a vlastnosti.

12.Mechanické skúšky materialu statické a dynamické. Statická skúška ťahom, skúška rázom v ohybe - húževnatosť a vrubová húževnatosť. Skúšky tvrdosti. Defektoskopické skúšky. Technologické skúšky.

13.Skúmanie a hodnotenie štruktúry materialou. Makroskopická analýzy (zisťovanie odmiešania síra Baumanovým odtlačkom, zisťovanie odmiešania fosforu Heyneho leptadlom, analýza povrchovej chemickotepelnej  spracovanej vrstvy). Mikroskopická analýza ocelí a liatin.

Body 12 a 13 sa vykonávajú na praktickom cvičení.

1.  Úvod. Stavba atómu, druh väzieb medzi atómami, atomárna stavba kovov. Kryštalické a  amorfné látky, polykryštál, monokryštál. Kryštálová mriežka, elementárna bunka, mriežkové parametre. Rovina a smery v kryštáloch, medzirovinná vzdialenosť. Kovové sústavy- zložka, zliatina, fáza, štruktúrna zložka. Fázy kovových sústav - tuhé roztoky, intermediálne fázy. Podmienky vzniku chemickej, elektrónovej a intersticialnej sústavy.

technické materiály               kovové mat.	        zliatiny Fe			            ocele

liatiny

neželezné kovy a ich zliatiny	ťažké kovy

ľahké kovy

nekovové mat.	        anorganické mat.		            keramické mat.

sklo

organické mat.			plasty

drevo

kaučuk

guľatina	makroštruktúra		         mikroštruktúra			   subštruktúra

(optický mikroskop)

nečistoty			hranice zrna

póry				zrná

trhliny

10-2m	      10-3m			    10-5m			     10.10-10m

atóm

-

4.10-90m				    asi10-10m

Tuhá látka - kryštalická - atómy sú usporiadané

- amorfná	  - atómy sú neusporiadané (kremičité a kovové sklo)

Kryštalická stavba tuhej látky:

báza

Pravidelne usporiadanie atómov(do nekon.)  		         z

v priestore nazývame-kryštálová mriežka

Elementárna bunka kr. mriežky - najmenšia charakteristická časť rk. mriežky.		         c

Mriežkové parametre - el.. bunky a kr. mriežky: - dľžka hrán ( a,b,c)			         (	   b

- uhly medzi nimi ( (,(,()		 a (		 y										       x	        (

Kubická mriežka - primitívna kubická mriežka - atómy umiestnené iba vo vrcholoch, dotýkajú sa lebo sa

strany:a=b=c=kocka				priťahujú a neprekrývajú sa , lebo pôsobí aj odpud. sila.

uhly: (=(=(=90(	      1

Počet atómov v bunke: n=8.(-- = 1

8

D	      (

a=D

Kubická mriežka - priestorovo orientovaná stredný atóm - sa dotýka všetkých šiestych atómov a vrcholové sa

K -  8	 z-počet najbližších susedov                                medzi sebou nedotýkajú.Podľa tejto mriežky

kyštalizuje  Fe, Cr , W.

1	         1

dx=0,15D				 Počet atómov :  n=8. --- +1 . ---=2

a				                      8	         1				D	  D			        ut=2D

Kubická mriežka - plošne orientovaná :-podľa tejto mriežky kryštalizuje ( Al , Cu , Ni , Fe)

K - 12

a=b=c

(=(=(=90(

z=12

dx =0,4D

1	1	      D

n=8 . --- + 6 . --- = 4		          dx

8	2

a		Uhlopriečky strán + vrcholy

Hexagonálna mriežka - tesne usporiadaná: podľa tejto mriežky kryštalizuje (Ti , Zn , Co)

a=b(c									z

(=(=90(

(=120(

z=12

1         1           1

n=12 . --- +2 . --- + 3 . --- = 6

6         2           1						c

(      (	  b	         y									                       a    (

x

Ortorombická mriežka Fe3C :

a(b(c

(=(=(=90(										     Fe

Fe      C

Fe

Tetragonálna mriežka - martenzit :		         K  - diamant

a=b(c

(=(=(=90(				            C

H	  - tuha

Alotropia - jeden a ten istý prvok sa vyskytuje v dvoch kryštalografických modifikáciách.

Alotropická premena(prekryštalizácia) :

T((C)

Fe

stagnácia

T1

K - 8	       K - 12

t1                     t2	          t(min)

Roviny a smery v kryštáloch : dhkl-medzirovinná vzdialenosť(najm. vzdial. dvoch rovín s rovnakým Millerovým

Roviny: (hkl) - jedna rovina a súbor s ňou rovnobežných rovnako vzdialených rovín	     z indexom)

{hkl} - súbor ekvivalentných (rovnocenných) rovín

[uvw]- jeden kryštalografický smer a súbor smerov s ním rovnobežných

(uvw(- súbor kryštalografických ,rovnocenných , ekvivalentných smerov

a

dhkl= -----------------

(  h2 +k2 +l2

a   b  c					                 y

(--  -- --)					              			     dhkl				h   k  l                         x

Ekvivalentné roviny :

(1 0 0)   ((1 0 0)

(0 1 0)   ( 0(10)

(0 0 1)   (0 0(1) (

Ekvivalentné smery :[uvw] - kryštalografický smer je vektor vychádzajúci s poèiatku súradnicového systému.

Napr.: [212]    Koncový bod tvoria indexi smeru.		Rovina : (111)

[111]

2c					[010]

[100]				z

Kryštalografický smer   [001]      (100(

[010]

b

2a

y

x

Kovové sústavy : - sústava - je určité vymedzené množstvo alebo daného kovu, alebo zliatiny.

- zložky sústavy - sú základné chemické časti sústavy, z ktorých sa skladá.

- zliatina - je sústava pozostávajúca z dvoch zložiek, pričom aspon jedna zo zložiek musí

byť kov.

- fáza sústavy - je homogénna časť ohraničená rozhraním, na ktorom sa vlastnosti menia

skokom

Štruktúrna zložka: - A.) monokryštál - je sústava tvorená s jednou kryštalickou

mriežkou s rovnakou orientáciou.

- B.) polykrištál - je sústava tvorená s jednou kryštalickou

mriežkou s rozdielnou orientáciou.

A.)                    B.)

Kryštálové zrno- je objem materiálu s rovnakou kryštalografickou orientáciou.

Fázy kovových sústav - tuhé roztoky A(B) (roztok B rozpúšťaný v roztoku A:--- substitučný --- usporiadaný

-- neusporiadaný

-- intermediálny

- intermediálne fázy -faktory- 1. relatívneho mocenstva (elektrónová zlúčenina)

- elektrochemický faktor (chemická zlúčenina)

- veľkostný faktor (intersticiálna zlúčenina)

A.)Substitučný roztok (nahradzovací) - vzniká keď obidve zložky majú rovnakú mriežkovú sústavu a rovnaký

priemer atómu. Atómy rozpúšťaného kovu sú umiestnené v uzlových

bodoch rozpúšťadla.

B.)Intersteciálny (medzerový) tuhý roztok :atómy rozpúšťanej zložky sú umiestnené v medziuzlových polo-

hách mriežky v tzv. intersteciálnych priestoroch.

a					a

b					b

A.)					B.)

2.  Poruchy stavby kovových kryštálov, bodové, čiarové, plošné, priestorové. Pružná a trvalá deformácia, trvalá deformácia monokryštálu sklzom a dvojčatením, deformácia polykryštalického materialu. Deformačné spevnenie materialu. Žíhanie deformovaného materialu - zotavovanie a rekryštalizácia.

Poruchy kryštalickej stavby :1.)BODOVÉ-a.) vakancia (chýbajúci atóm mriežky)

-b.) intersticiálny

-c.) Frenkelova plocha (vakancia+interstencia)

-d.) substitučná plocha

a.)

c.)				d.)

b.)                      2.)ČIAROVÉ( dislokácie)- a.)hranová b(l

b.)skrutková b((l

b

b

b.)							     a.)

3.)PLOŠNÉ - a.) hranica zrna			    A

- chýba vrstvenie		    B		     A

A

B

a.)						b.)	                A

B		    B

4.)PRIESTOROVÉ - praskliny 				    A

- zhluky nečistôt

- dutiny

Deformácia (zmena tvaru)- pružná (elastická)- vonkajšie sily vyvolajú vychýlenie atómu z ich rovnovážnych

polôh. Po zaniknutí sily sa atómy vrátia do pôvodnej polohy.	 		   - trvalá (plastická) - nastáva ak atóm vychílime o väčšie vzdialenosti ako je mriež-					          kový parameter.Po zaniknutí sily sa atómy nevrátia do pôvodnej

polohy. Je spôsobovaná pohybom dislokácií (sklzom).

Pružná					trvalá

Pohyb (sklz) dislokácie - môže byť v takej rovine aby v nej ležala dislokácia a aby rovina bola rovnobežná

s Burgesovým vektorom.

Deformácie monokryštálov : -a.) sklzom

-b.) dvojčatením - rýchle preklopenie mriežky do určitého smeru

-c.) štiepením

Pokračujúca plast. deformácia kovu vyžaduje zvyšovanie vonkajšieho nap. Nastáva deformačné spevňovanie

materiálu.

pôvodná mriežka			a.)				b.)		       c.)           1

Deformácia polykryštalického materiálu: pevnosť materiálu bude nepriamo úmerná veľkosti zrna Rm( ---

d

1012m-2 (vzrast dislokácií (1016m-2

rekryštalizácia-vznik zrna z nuly		d

Žíhanie deformovaného materiálu T = (0,25(0,3) Ttopenia

Zotrvanie - uvoľnenie dislokácií

PolygonizáciaRekryštalizácia TR = (0,35(0,4) Ttopenia

3.  Porušovanie materialov, krehký a húževnatý lom, transkryštalické a interkryštalické porušovanie. Difúzia. Podmienky difúzie, 1. a 2. Fickov zákon, difúzny koeficient, mechanizmy difúzie.

Porušenie materiálu : krehkým lomom - nedochádz k plastickej deformácii mat.

húževnatým lomom - výrazná plastická deformácia

Spôsoby šírenia lomu : transkryštalické - prechádza cez zrná

interkryštalické   - prechádza hranicami zŕn

vznik

rozvoj

rast a šírenie trhliny

Difúzia - je pohyb atómu v tuhej látke na väčšie vzdialenosti než sú rovinné vzdialenosti.

A	       B

[%]

koncen-			´   t=0

trát

t=t1

tok vyššej koncentrácie na nižšiu

t	      (CA		koncentrácia

I.Fickov zákon: Difúzny  tok z     IA=  -  DA -----

(X		difúzny koeficient

II.Fickov zákon:   (CA                     (2CA

------ =    DA   -------

(t	             (2X

Difúzny koeficient- je množstvo látky,ktoré prejde jednotku prierezu času pri jednotkovej zmene koncentrácie.

D

-- Q ---

DA= D0 . e KT

T

Mechanizmi difúzie:            výmenný		                intersticiálny		     vakančný

-atómy základného kovu

-atómy interstic. rozpusteného

rozpusteného legovacieho prvku

4.  Kryštalizácia čistých kovov. Gibsonov zákon fáz, gibsonov potencial - voľná entelpia. Krivka tuhnutia čistého kovu, mechanizmus a kinetika kryštalitácie, homogénna a heterogénna nukleácia, konštitučné podchladenie. Primárna štruktúra ingotu.

Kryštalizácia čistých kovov :

A- čistý kov

T[(C]						       T[(C]	L- stav likvidu

L-stav likvidu							      rast zárodkov (kryštálov)

Teplota kryštalizácie				      nukleácia(vznik zárodkov)

L + S -stav likvidu+solidu			       L + S    -stav likvidu+solidu

TS=TL						    TS=TL

(T

S- stav solidu					S- stav solidu

t1	 t2		t[mm]						 t[mm]

TL= TTAV (teplota likvidu=teplote tavenia)

TS= TTUH (teplota solidu=teplote tuhnutia)

Voľná entalpia (Gipsonov potenciál G:

G	   L	         Krivka závislosti voľnej entalpie pre likvidus

Rozdiel energie

(G			         S	      Krivka závislosti voľnej entalpie pre solidus

T(teplota)

TS= TL

Gibsonov zákon fáz:   V=k-f+2		kde:  k-počet zložiek		  T

f-počet fáz				  L(V=1-1+1=1

p/=konštantné,T		        2-T(teplota)+p(tlak)=1+1=2 	      L+S(V=1-2+1=0(teplota

V=k-f+1									        rovnaká)

stromček									S

t[mm]

t1            t2

Dendrid						          rovnomerné pôsobenie síl(vznik rovnomerných											    kryštálov			   nádoba				          nerovnomerné(jednostranné) pôsobenie síl(

vznik podlhovastých kryštálov v smere pôs. síl

zárodky kryštálov

Konštitučné podchladenie:

Nukleácia - HOMOGÉNNA- náhodný vznik zárodkov v celom objeme

- HETEROGÉNNA- prednostný vznik zárodkov na stenách nádob a tam kde sú nečistoty

Stav systému podmieňuje T (teplota , p (tlak)

5.  Rovnovážne diagramy a kryštalizácia zliatin. Konštrukcia rovnovážnych diagramov, čiary solidu a likvidu. Základné typy rovnovážnych binárnych diagramov podľa vzájomnej rozpustnosti zložiek. Pákové pravidlo, vývoj štruktúry zliatin, dendritická segregácia. Eutektická, eutektoidná, peritektická a monotektická premena. Diagramy intermedialnymi fázami.

Kryštalizácia zliatin:

Zliatina - dvojzložkový systém kde jedna zložka je kov

Termická analýza - sledovanie teploty systému

Stav dvojzložkového (binárneho) systému  (  popisuje rovnovážny -binárny diagram

Stav rovnovážny			   (   vyjadrujú závislosť teploty a zloženia

Zložky - dokonale rozpustné - v kvapalnom stave

- v tuhom stave

- dokonale nerozpustné

T[(C]					          T[(C]

L

TL=TS			L

T2		   L+S

L+S

T3

S

S

t[mm]

t1               t 2			        A					B

Základné typy RBD:				EUTEKTICKÁ PREMENA:

RBD A,B - dokonale rozpustné v		RBD A,B - dokonale rozpustné „L“:

kvapalnom stave:				   - dokonale nerozpustné „S“:

čiara likvidu

T[(C]						T[(C]                 1´

L(L1+L2) 				     		L

A+L	 2´	          1		B+L

A+L2				P			  Q

Eutektická		K	 3´		    Eutektický bod

premena		   čiara		       E 		solidu

TE		 4´	          2		       L

A+B

5´	          3	       A+B

A		(%B		  B		    A		     CO CQ CE (%B		     B

1		   L(tavenina)	    2	           (			  3		      mA	  2L

(		zárodky tuhej	                  A  B A  B    -------= -----

(	fázy E		      A  B A B A B	       mB	  2K

(	L(t1)			    A  B  A  B   L(A + B

1´		           2´		         3´ 		      4´  t1		    5´  t2

(		         A					            AB          AB

A	          E       ABAB      A

L	      (			     A			A		           A

(					            A		        A

Azárodky			         A						ABAB

čistej zložky“A“   	mA     3´Q                         mA     4´2                           mA     4´L

-------   = ----- ( ml má CQ%B -------   = ----- ( ml má CE%B   -----= -----

mL     3´P                          mL     4´K		          mB     4´K

L(AB

AB - dokonale rozpustné v tekutom stave:

- čiastočne rozpustné v tuhom stave : A (B) ( ( (T)

T[%]		   B (A) ( ( (T)		   	     1

L			    2

( =A(B)							     3     		(=B(A)

( ( ( ( ( ( ( (		( +L				( +L 		          ( ( ( ( ( ( (

(								    4

( ( ( ( (									       ( ( ( ( (

( ( ( ( ( ( (	    (						                5

(      	        ( ( ( ( (

(			(	( + E 		( + L		     6

(+(			     7		L((+(

A			(%B	        Cm	         B

Vylučovanie sekundárnej fázy:

1		         2		           3      	            4(5		     6		     7

(

(	     		         (			(		(		   (		      (

(							(	(

(		          (	         (	           (	(     (  	(	(

(		       (  								(

(	  						    (

L

((sekundárne

Segregácia - závisí od podmienok vylučovania : DA ((

((		(

(			     (           (

(		(

(

(	(			(      (

(	   (

Segregácia - 		   Precipitácia -		         Windman - Stettenova

vylúčenie na hranice           vylúčenie do vnútra		     štruktúra

Eutektoidná premena: L((((

T[(C]			L

((( ( ( ( (

L+(

(

(((			   (((

(

(

(	(((		(((	        (

A			(((			B

Peritektická (čiara) premena : L + ( ( (		     Monotektická premena : L2( ( ( L1

T[(C]						         T[(C]

L1( L2        ( ( L1

L

(((L        	 Peritektická čiara		 L1			( ( L1

(      (						       (  ( L1

(		       L+(			     (

(

(						((+(

A					         B              A  				              B

Diagram s intermediálnymi fázami :		 Mriežka

Intermediálna fáza: - chemická zložka

- elektrická zložka

- intersticiálna zložka			      L

L+ Am . Pn         L+ Am . Pn

Am . Pn = (

L + (  		         L + (

(

( + Am . Pn     ( + Am. Pn      (

A			(((		B

Intermediálna fáza

6.  Fázové premeny v tuhom stave. Rovnovážny stav stabilný, nestabilný a metastabilný stav.Difúzne a bez difúzne (strihové) premeny. Rozpad presýteného tuhého roztoku - precipitácia, segregácia, windmanstättenova štruktúra. Alotropia a polymorfizmus. Krivky ohrevu a ochladzovania kovov s alotropickými premenami.

Fázové premeny v tuhom stave spôsobujúzmeny štruktúry a tým aj zmenu  vlastností ocelí.

Fázové premeny pri zmene stavu (tuhnutí) majú význam pri tuhnutí a pri odlievaní ocelí.

Fázové premeny v tuhom stave: - polymorfná premena-vzniká pri premene kubickej priestorovo centrovanej

mriežky na plošne centrovanú (v železe)

- eutektoidný rozpad-  podmienkou pri eutektoidnom rozpade austenitu

v uhlíkovej oceli je , že prebieha pri konštantnej

teplote . Ak tuhý roztok rýchlo ochladíme vzniknú

nestabilné alebo metastabilné fázy.

- precipitácia- je vylučovanie veľmi jemných častíc z tuhého roztoku,

spôsobené zmenšovaním rozpustnosti nejakého prvku

s klesajúcou teplotou.

Rovnovážny stav ( minimum energie

Nerovnovážny stav ( maximum energie						Nestabilný stav

Metastabilný stav

Stabilný stav

Krivka ohrevu a ochladzovania kovov (Fe):						        -_- _-_-

Pri izbovej teplote kryštalizuje Fe( na mriežku K-8.					        -_ -_ -_

T[(C]						         L			   Likvidus    -_-_-_-_

Fe(						                                 -_- - - -_

1534(C

Mriežka

Fe( 				     K-8	  a=2,93 A

1390(C

Fe(

Fázová premena			    K-12	  a=3,3A		   Mriežka

910(C

Mriežka

K-8		a=2,86A

a[A]   						      t[mm]

(	          (  	       (			T[(C]

7.  Technické zliatiny Fe. Alotropické formy Fe, krivka ohrevu a vychladzovania Fe. RBD (rovnovážny binárny diagram)nestabilnej sústavy Fe - C. Ocele a biele liatiny, vývoj štruktúry. RBD stabilnej sústavy Fe - C. Grafitické liatiny, ich štruktúra.

Technické zliatiny Fe: RBD Fe-C - metastabilný (kryštalizujú ocele a biele liatiny )

T[(C]		    - stabilný (grafitické liatiny)

1534(C			         Feritektická teplota

1499(C		F+L

F(	      F+A

1390(C

cementit

A		A+L      E	L+FeC

eutektická teplota

1147(C

podE	 E       nadE		Fe3C

910(C		        S

F+A						eutektoidná teplota

723(C       F

F+ Fe3C

Fe        0,02%	           2,11%			6,687%    obsah uhlíka     C

0,77%		         4,3%			  v karbide železa

OCEL		       BIELA LIATINA

Metastabilný RBD Fe-C

OCEĽ - zliatina železa s uhlíkom s obsahom uhlíka menším ako 2,11%C

BIELA LIATINA - zliatina železa s uhlíkom s obsahom uhlíka väčším ako 2,11%C a menším ako 6,687%C

CEMENTIT - je intermediálna fáza

FERIT - intersteciálny tuhý roztok uhlíka v železe ((

AUSTENIT - intersteciálny tuhý roztok uhlíka v železe (

PERLIT - eutektoidná zmes

LEDEBURIT - eutektická zmes austenitu a cementitu

Podľa „E“ (eutektického bodu) biela liatina sa delí na:

- nadeutektická biela liatina - nadE -  4,3% (6,687% C

- podeutektická biela liatina - podE - do 4,3%C

- eutektická biela liatina                  - E=4,3%C

Podľa bodu „S“sa oceľ delí na :

- nadeutektoidná oceľ - od 0,77%C do 2,11%C

- podeutektoidná oceľ - do 0,77%C

- eutektoidná oceľ       - 0,77%C

RBD stabilnej sústavy Fe - C :

T[(C]

1594(C

A+G

F

F+G

C

8.  Štruktúra stuhnutých zliatin. Primárna a sekundárna štruktúra, technologické chyby materialu. Vplyv prvkov na vlastnosti Fe a jeho zliatin. Sprievodné prvky prospešné a škodlivé. Legujúce prvky austenitotvorné, feritotvorné, karbidotvorné a nekarbidotvorné. Vtrúseniny v oceliach - endogénne a exogénne.

Sprievodné prvky prospešné a škodlivé:

Sprievodné - bez našeho pričinenia - prospešné - minimalizujú vplyv škodlivých orvkov (mangán,kremík,

hliník,titán )

- Mn - viaže síru,

- Al - viaže kyslík

- škodlivé -  síra - vytvára sírnik železa a spôsobuje krehkosť a vznik

trklín

-  kyslík -vytvára oxidy - nekovové zlúčeniny

-  fosfor - vytvára fostydy, vytláča uhlík

-  dusík - vytvára Fe4N- spôsobuje stárnutie materiálu

Prísadové prvky - pridávame úmyselne

Vzťah k Fe - substitučné (nikel ,kobalt  , chróm , hliník , titán)

- intersticiálne (uhlík , bór)

Legujúce prvky:

Vzťah k C - karbidotvorne (železo , chróm , vanád , wolfrám , titan)

- nekarbidotvorné (nikel , hliník , kobalt)

Vplyv na RBD Fe-C : - austenitotvorné - rozširujú teplotné pole austenitu (nikel , mangán)

- feritotvorné - spôsobuje zmenšenie austenitového poľa (chróm)

- znížiť kritickú rýchlosť rozpadu austenitu - zvýšiť prikaliteľnosť

- zvýšiť tvrdosť a stálosť častíc

- zvýšiť pevnosť tuhého rozpadu

- zmenšiť sklon rastu zrna

- zmeniť mechanické a fyzikálne vlastnosti

- zvýšiť odolnosť voči korózii

- zvýšiť žiarupevnosť a žiaruvzdornosť (hróm)

9.  Teória tepelného spracovania. Rozpad austenitu (perlitická, bainitická a martenzitická premena). Vplyv obsahu uhlíka na vznik a vlastnosti martenzitu. Transformačné diagrami IRA,ARA

Teória tepelného spracovania : - legovaním

T[(C]			           - mech.spracovaním

- tepelným spracovaním

Zmena rovnovážneho stavu sústavy na nerovnovážny resp. naptak riadeným ohrievaním a následným ochladzovaním.

t[mm]

Izotermické spracovanie: - žíhanie

- popúšťanie

- kalenie

Izotermický rozpad austenitu:

T[(C]

700(C

AUS

600(C

A1

500(C

t[mm]

T[(C]

100%

700(C

F C F C		C -cementit

F - ferit

austenit		K-12(K-8(DIFÚZIOU)

F C F C

t0	           t0,5                t1	 t[mm]

*

T[(C]		ZvA

100%

600(C

* 500(C							austenit

K-12(K-8(NEDIFÚZNE 	     Vznik horného a

STRIHOM)                 dolného bainitu

t0	t0*      t0,5    t0,5*     t1  t1*	 t[mm]

Perlitická premena :  pri vyšších teplotách sa rozpadá austenit na lamelárny perlit (troostit). Na hraniciach

kryštálu cementitu vzniká cementitový zárodok s rastom do stredu zrna.Ochudobnením

austenitu v okolí novovzniknutého cementitu o uhlík sa austenit premení na ferit.Malá

rozpustnosť uhlíka vo ferite vytláča uhlík z feritu do okolného austenitu, ktorý sa opäť

premení na cementit.Opakovaním tohoto postupu vzniká lamelárny perlit.	Hrúbka lamiel

závisí od difúznej rýchlosti uhlíku v austenite, ktorá závisí od výšky teploty.

(			(			   (

(

Fe3C                             Fe3C			Perlit

Bainitická premena : Pri nižších teplotách sa austenit rozpadá na bainit.Na hraniciach zŕn vznikajú kryštály

feritu presýtené uhlíkom, ktoré postupne rastú.Difúzna rýchlosť uhlíka v železe ( je

väčšia než v železe ( , vylučuje sa uhlík z feritu v podobe jemných karbidov.Tie sú

tým jemnejšie  ,čím nižšia je teplota vzniku bainitu.Preto má tzv. horný bainit hrubšie

karbidy a je mäkší než dolný bainit.

( 			    (			  (		bainit

((C)			    (			 Fe3C

Bainitická premena

Martenzitická premena : začína pri teplote v bode Ms a končí pri teplote (podstatne nižšej) v bode Mf.

Teplota[(C]

500

400

300

200

100				       Ms

0

-100

-200				        Mf

C[%]

Vplyv obsahu uhlíka na vznik a vlastnosti martenzitu :

Tvorba martenzitu je veľmi rýchla a preto dislokácie umožňujúce jeho tvorbu musia mať možnosť rýchleho pohybu.Pri prerušení ochladzovania medzi Ms a Mf , martenzitická premena sa zastaví a zostávajúci

nepremenený austenit sa stabilizuje, lebo okolo dislokácií sa hromadia atómy uhlíka. Ak má martenzitická premena po ´daľšom ochladzovaní pokračovať , musia vzniknúť nové zárodky.Z tohoto dôvodu pokračuje premena pri nižšej teplote ako predtím bola prerušená.Hromadenie atómov uhlíka okolo dislokácií je úmerné dľžke doby prerušenia ochladzovania.Čím nižšie pod bodom Ms je teplota ,pri ktorej bolo ochladzovanie prerušené , tím menšia je pravdepodobnosť vzniku nových zárodkov a ďalšej premeny zostatkového austenitu.Pri určitej dobe a teplote prerušeného ochladzovania sa premena austenitu skoro úplne zastaví a nepremenený austenitsa zachová ako zvyškový a hromadí sa okolo dislokácií  a nad teplotou Ms, kde je hustota dislokácií

menšia , nemajú tieto atómy uhlíka taký velký vplyv na priebeh martenzitickej premeny, ktorá nasleduje po znížení teploty pod Ms.

Transformačný diagram IRA :					Presýtený roztok uhlíka železa ( s tetra-

T[(C]	austenit			     A1			gonálnou mriežkou- martenzit:

PS			    PF

austenit          perl.+aust.      Perlit				   (		         (

plochá		  kubická

bainit+aust.  Bainit+zvyšný aust.

BS			BF

Ms											  tetragonálna

Mf						 PS - perlit štart

PF - perlit finiš

log t [min]       BS - bainit štart

Mriežka K-12 sa mení na K-8 ( uhlík nedifunduje 	 BF -bainit finiš

Ms -martenzit štart

Mf - martenzit finiš

IRA - eutektoidné ocele sú bez Mf:

ARA - diagram obsahuje Mf :

T[(C]						T[(C]

FS			A3			               C3		Am

A1						A1

PS	         PF					PS	         PF

BS		BF

Ms							Ms		BS		BF

Mf

Mf

podeutektoidná oceľ		log t [min]	     nadeutektoidná oceľ	    log t [min]

10.Kalenie ocelí, kaliteľnosť a prekaliteľnosť, druhy kalenia. Povrchové kalenie, popúšťanie, zušľachtovanie, žíhanie. Žíhanie ocelí s prekryštalizáciou a bez prekryštalizácie. Chemicko tepelné spracovanie (cementovanie. nitridovanie).

Kalenie ocelí, kaliteľnosť a prekaliteľnosť,druhy kalenia:

Kalenie - je ochladzovanie austenitu kritickou resp. nadkritickou rýchlosťou ochladzovania za vzniku martenzitu

a zvyškového austenitu.

Kaliteľnosť- schopnosť materialu zakaliť sa

Prekaliteľnosť- kaliteľnosť do určitej hľbky

Výdrž na teplote- homogenizácia austenitu

Tvorba kaliacich teplôt (ohrev):

T

30

Ms

- 30

Mf

30(50(C	A3( A1				                0,7	0,9		    C%

CC ( 0,2%

Spôsob kalenia: - do vody             - na vzduchu (vysoko legované)

- do oleja

Podľa spôsobu ochladzovania:  - nepretržité *

- pretržité - A.) lomené

- B.) termálne

- C.) izotermické

ARA-diagram:						Rýchlosť ochladzovania Vkr:

T[(C]						      A1

CC ( 0,2%

C			Ms

Mf

B					 log t [min]

*			A

Druhy kalenia: - objemové - kalí celí objem

- povrchové - kalí povrch do určitej hľbky ( indukčné a plameňom)

- cementovanie  - difúzne nasycovanie povrchu uhlíkom ( 0,2% ( potom kalenie

- hrúbka cementovanej vrstvy je cca 1mm

- nitridovanie - hrúbka rádovo desatiny mm

- nasycovanie povrchu dusíkom

- mech.-tepelné spracovanie - zjemnenie štruktúry

Popúšťanie:-  podľa teploty :A -vysokoteplotné mechanické

spracovanie 350(650(C

B -nízkoteplotné mechanické

spracovanie 150(350(C

Popúš�anie nasleduje po kalení , ohrev zakalenej súèiastky s martenzitickou

štruktúrou na teplotu pod A1.

- do 200(C - sa popúšajú ložiská , cementované, povrchovo kalené

- zníženie tvrdosti a vnút. napätí

- do 300(C - rozpad zvyškov austenitu na bainit a vznikne nízko-

uhlíkový martenzit

- do 400(C - rozpad martenzitu,vznik feritu+cementitu ( sorbit

Zušľachťovanie - vysokoteplotné popúšťanie + kalenie - sorbit				          B      A

Žíhanie - ohrev, výdrž, ochladzovanie                                    T[(C]

- tepelné spracovanie za účelom dosiahnutia 		1000

rovnovážneho stavu.

Žíhanie	 - podľa výšky teploty - s prekryštalizáciou (T pod A1)

- bez prekryštalizácie (T na Am)     900

Homogenizačné žíhanie - na vyrovnanie (odstránenie)

chemickej nerovnorodosti	  800

- 1000(1200(C, èas 4 hod

(pod¾a ve¾kosti), zhrubne zrno   700

Normalizačné žíhanie - zmena zrna austenitu

Normalizačné žíhanie  - podeutektoidné - 30(50(C nad A3,	Rozmedzie žíhacích teplôt uhlík.ocelí

ochladzovanie na vzduchu 1-4hod 				C[%]

- nadeutektoidné -  30(50(C nad Am, ochladzovanie na vzduchu 1-4hod

Žíhanie bez prekryštalizácie:   - na zníženie vnútorných napätí  (po tvárnení za studena, po žíhaní)

- teploty 500(650(C, výdrž 1-2hod	,  ochladzovanie pomaly v peci

Rekryštalizačné žíhanie  - slúži na odstránenie deformačného spevnenia

- teplota 550(700(C, výdrž do 5 hod , ochladzovanie na vzduchu

Protivložkové žíhanie - na zníženie obsahu uhlíka

- teplota 650(750(C , výdrž desiatky hodín , ochladzovanie pomaly v peci

Žíhanie na odstránenie krehkosti po morení - na vypudenie vodíka z povrchu ocele po morení kyselinami

- teplota  450(C

Žíhanie na mäkko - vytvorenie štruktúry steroitizovanými časticami cementitu

- výsledok dobre obrobiteľná štruktúra

Podeutektoidné ocele - tesne pod A1  (4(8 hod) - ochladzovanie v peci

Nadeutektoidné ocele - tesne nad A1  (4(8 hod) - ochladzovanie v peci

Chemickotepelné spracovanie : podstatou je úmyselne vyvolaná zmena chemickéhozloženia oceli v povrchových vrstvách, ktorá odrazí vo zvýšenej tvrdosti - buď priamo - nittridovanie

- buď po nasledujúcom kalení - cementovanie

Hlavným účelom CHTS je - zvýšenie tvrdosti povrchu a jeho odolnosti proti opotrebeniu (únave)

- jadro súčiastok má tvrdosť nižšiu ale je húževnatejšie

- cementovanie  - difúzne nasycovanie povrchu uhlíkom ( 0,2% ( potom kalenie

- hrúbka cementovanej vrstvy je cca 1mm

- nitridovanie - hrúbka rádovo desatiny mm

- nasycovanie povrchu dusíkom

11.Rozdelenie ocelí. Ocele triedy 10 a 11, ocele triedy 12 až 16, ocele triedy 17. Nástrojové materialy, plasty. Základné druhy a vlastnosti.

Rozdelenie ocelí: podľa spôsobu použitia - na tvárnenie : 1X XXX . X (95,5%)

- na odliatky :   22 XXX        (4,5%)

OCELE (100%)	   UHLÍKOVÉ

ZLIATINOVÉ

NA  ODLIATKY

NA TVÁRNENIE	   NÁSTROJOVÉ(tr.19)		UHLÍKOVÉ

ZLIATINOVÉ

RÝCHLOREZNÉ

KONŠTRUKČNÉ(tr.10-17)	   OBVYKLÝCH AKOSTÍ(tr.10-11)						   UŠĽACHTILÉ        UHLÍKOVÉ(tr.12)

ZLIATINOVÉ(tr.13-16)

ZLIAT. SO ŠPEC.VLAST.

(tr.17)

Ocele triedy 10: - bez zaručených vlastností: * 10 000-na nenáročné stavebné a zámočnícke práce

* 330-500 Mpa - staticky namáhané konštrukcie

* ocele na výstuž do betónu (roxor)

* 10 650-10 750 - na koľajnice

* nemajú zaručené chemické zloženie <0,5(0,7)%

* lacné P,S <0,5%

* nespracovávajú sa tepelne

Ocele triedy 11: - majú predpísanú čistotu :   * P,S  = 0,02-0,05%

* nízkouhlíkové - hlbokoťažné plechy a autoplechy do 0,1%

* na výrobu oceľových konštrukcií C <0,2%

* zvariteľné ocele so zvýšenou medzou klzu (tlak.nádoby,stožiare)

C  <0,2%

* ocele na výrobu strojových súčiastok C <0,3%-môžu sa kaliť

(skrutky, matky, čapy, oz.kolesá)

* automatové ocele s obsahom fosforu a síry 0,1% - čo umožní

lámanie triesky ( dobrá obrobiteľnosť malích súčiastok

Ocele triedy 12-16 : - ušľachtilé - používajú sa len pri tepelnom spracovaní

- 12 XXX - nelegované 				12  X X X 	poradové číslo

- 13 XXX - nízkolegované (mangán)		 :

- 14 XXX - nízkolegované ( chróm)			 :		objem C v desatinách

- 15 XXX - nízkolegované ( molybdén)		16  X X X

- 16 XXX - nízko a stredne legované ocele (nikel)			legúry v %

- delíme : - A.) na cementáciu C  <0,2%

- B.) na zušľachťovanie C >0,3%: - bežné strojové súčiastky C=0,3-0,7%

- pružinové ocele C<1%

- valivé ložiská (1%

- nitridačné ocele

Ocele triedy 17: - ušľachtilé konštr. ocele so špec. vlastnosťami

* vysokolegované ocele C nad 10%

* koróziivzdorné  chróm=12% - A.) martenzitické kaliteľné

B.) feritické ocele

C.) austenitické ocele

* žiaruvzdorné ocele

* žiarupevné ocele (chróm , nikel)

* ocele odolné voči opotrebeniu - Hadfieldova ocel (Mn)

* ocele na  použitie pri nízkych teplotách

* ocele so zvláštnymi fyzikálnymi vlastnosťami (odporové mat., materiál s malou tep.rozťažnosť)

Nástrojové materiály :   podľa použitia:- rezné nástroje

- nástroje pre tvárnenie za tepla a za studena

- formy pre tlakové liatie kovov

- formy pre vstrekovanie plastov

- pomocné nástroje

- brúsiace nástroje

Základné nástojové ocele : - nástojové ocele

- spekané karbidy

- keramické materiály- brúsne kotúče

- stelity

- super tvrdé materiály - diamant , kubický nitrid bóru

Nástrojové ocele tr. 19   - uhlíkové 19 0XX , 19 1XX , 19 2XX

- legované  19 3XX Mn - vysoká čistota

19 4XX Cr

19 5XX Mo

19 6XX Ni	      - vysoká homogenita

19 7XX W

- rýchlorezné 19 8XX  C=1% (odolné voči popusteniu,prítomnosť veľkého množstva

karbidov , ktoré vznikajú pri popúšťaní)

- mariging 19 9XX  C do 0,03% (vytvrdzovateľné časom)

Keramické materiály: - oxidová keramika - korund 8. Najtvrdší materiál

- neoxidová keramika

- zmiešaná keramika

Stelity : -zliatiny na báze kobaltu - chróm 22%

- wolfrám 4%

- uhlík 1%

- stelity sa používajú na naváranie zubov

Príklad RBD zložiek A,B dokonale rozpustných v solide aj v likvide:PÁKOVÉ PRAVIDLO

T((C(

tavenina	L	1				(=A(B) - (B)rozpustené v A

(=B(A) - (A)rozpustené v B

2

kryštalizácia

P			3		  Q

4	L+(

(   tuhý roztok

5

A	    Cp		  Co		        CQ	        B

1			  2			       3			  Pákové pravidlo:

(     (			       (		mL    P3       ( má Cp%B

L	      (		    K+(				----=---- (

(			(		m(   Q3        Lmá CQ%B

zárodok			KDE: mL-množstvo likvidu

(			         (		          m(-množstvo (

4			  5			    6

(

C1	   CB  Co

(	    (

(	TAVENINA

(	TAVENINA+ VZNIK ZÁRODKOV

(	KRYŠTALIZÁCIA

(	TUHý ROZTOK (

(	TUHÝ ROZTOK + POKLES TEPLOTY

(	DENDRIDICKÁ SEGREGÁCIA

Vývoj štruktúry eutektoidnej ocele:

T[(C]

(

1534(C			(

1390(C		  R	(        S

(

(

1147(C

910(C

((

723(C        T				                               U

(

CT    CR	          CS		 	   	Cu								          0,02    0,77 2,11	      4,3			   6,687                 [%]C

V bode	 2    3  4   - kryštalizácia.

1			  2			       3			mA    3S      A má CR %C

(     (			       A(		-----=-----(

L	      (		    L+A(				(mT   3R       L má CS %C

(			A(

zárodok

(			         A(

4    (  5		          6	 t1			     6  t2  			7

A			A			F C F C F C

FCF CF

A	   A		      A	     A                                       F C F

perlit

A sa mení na( F+Fe3C		mF     6U

----  = -----

mFe3C   6T

F má CT %C (0,02)

Fe3C má Cu %C (6,687)

Vývoj štruktúry pre podeutektoidnú štruktúru:

T[(C]

(

1534(C			(

1499(C

1390(C			(

(

1147(C			(

910(C		   ((

Q	    (	R				      U

723(C              T   (

(

CQ CT    CR					 	   													Cu		Fe3C

V bode	 2    3  4   - kryštalizácia.

1			  2			       3			mA    3S      A má CR %C

(     (			       A(		-----=-----(

L	      (		    L+A(				(mL   3R       L má CS %C

(			A(

zárodok

(			         A(

V bode   6    7   8   t1, t2 - z austenitu kryštalizuje perlit.

4    (  5		          6	 			     7  			             8 t1

A			A			       A				 A

A	   A		      A	     A                             A          A		    A	        A

ferit

zárodky feritu			mA     Q7             mA     8T

----  = -----            ----  = -----

8 t2  		      Fe + Fe3C			            mF      R7             mF      8E

P	  P - perlit			         F má CQ %C           F má CT %C(0,02%)

A má CR %C 	   Amá CE %C (0,77%)

ferit

P	         P

mF       8U

----   =   -----

m Fe3C  8T

Fe3C má Cu%C(6,687%)

F má CT %C (0,02%)

Vývoj štruktúry pre nadeutektoidnú štruktúru:

T[(C]

(

1534(C

1499(C			      (

1390(C

(

(

1147(C			  (

910(C		                  ((

U     (

723(C       Q                        (				      V

(

CU			                   CV	             [%]C

0,02      0,77      2,11 4,3			  6,687

V bode	 2    3  4   - kryštalizácia.

1			  2			       3

(     (			       A(		(

L	      (		    L+A(				(

(			A(

zárodok

(			         A(

V bode   6    7   8   t1, t2 - z austenitu kryštalizuje perlit.

4    (  5		          6	 			     7  			             8 t1

A			A			       A				 A

A	   A		      A	     A                             A          A		    A	        A

Fe3C“

Začína vylučovanie sek.cementitu	             mA     7V

znižovaním rozpustnosti uhlíka z austenitu	----  = -----             A sa mení na F+ Fe3C

8 t2  		      Fe + Fe3C			          m Fe3C 7U             	              (perlit)-P

P	  P - perlit			         A má CU %C

Fe3C má CV %C

Fe3C

P	         P

mF       8V

----   =   -----

m Fe3C    8Q

Fe3C má Cv%C(6,687%)

F má CQ %C (0,02%)

Ledeburit	P , F , Fe3C“ , Le

T[(C]

1534(C

1390(C

(

Q

1147(C				         (			      R

910(C		 		         (

(

723(C        			         (		                   S

(

CE	          CQ		 	   	     CR								          0,02    0,77 2,11	      4,3			   6,687                 [%]C

V bode	 2    3  4   - mení sa zloženie ledeburitu(pribúda cementit)

1		          2	 t1		                   3

(     (			       A(		(

L	      (		   L+ Le (			(

(			A(

zárodok Le

(			         A(

Zárodok kryštálov

4		          	        	 L(A+ Fe3C	          4  (   5 			  4   (    2  t2

A Fe3C  A		   (ledeburit)

A          A

Fe3C	 Fe3C

A	A										LEDEBURIT

Ledeburit

mA     4S					A sa mení na( F+Fe3C		mA        2R

----  = -----			         			          (perlit)		----   =  -----

mFe3C    4E					       			          mFe3C    2Q

A má CE %C (0,77%)				        				        A má CQ %C (2,11%)

Fe3C má CS %C (6,687%)			        				        Fe3C má CR %C (6,687)

Nadeutektická biela oceľ:

T[(C]

1534(C

1390(C

(

(												       A			      B	       											            (

1147(C				    E		(	      F

910(C		 			            (

H	(

723(C        				            (      	      G

(

CA 	   	     CB								          0,02    0,77 2,11	      4,3			   6,687                 [%]C

V bode	 2    3  4    t1,t2- kryštalizuje cementit

1		          2	 t1		                   3				  3  (  4  t1

(     (			    Fe3C   (	(

L	      (		    (			(

(		       Fe3C	(

zárodokFe3C

(			      Fe3C   (

mFe3C     A3             mFe3C      E4

--------- = -----             ------- =   ----

mL         B3                 mL        F4

Fe3C má CB %C (6,687)      Fe3C má CF %C (6,687)

L má CA %C                      L má CE %C (4,3%)

L(A+ Fe3C

(ledeburit)

4  t2				      6  t1				             6  t2

Fe3C                                          Fe3C                                                Fe3C

Fe3C 				    A				   Fe3C

Fe3C   Fe3C                              Fe3C    Fe3C                                      Fe3C  Fe3C

Ledeburit                                           Ledeburit				       Le*

Le(Le*

mA          6G							Le- sa mení transformovaný

--------- = -----							     ledeburit- Le*

mFe3C     6H

Fe3C má CB %C (6,687)

A má CA %C (0,77%)

A(F+ Fe3C

(perlit)

7  to isté ako   6  t2

Nadeutektoidná :

T[(C]

1534(C

(

1390(C			              (

(

1147(C			 Q	  (    E

910(C		 		  (

H	(

723(C        			  (		                   R

(

CH	 CQ                       CE 	   	     CR								          0,02    0,77 2,11	      4,3			   6,687                 [%]C

1		          2	 t1		                   3				  3  (  4  t1

(     (			       A   (	(

L	      (		    (			(

(		          A	(

zárodok A

(			        A   (

mA          E4

--------- = -----            								 				mL          4Q

A má CQ %C (2,11%)

L má CE %C (4,3%)

4  t2				      6  t1				             6  t2

Fe3C                                          Fe3C                                                Fe3C

A				Fe3C				   A

Fe3C   Fe3C                              Fe3C    Fe3C                                      Fe3C  Fe3C

Fe3C“

Ledeburit                                           Ledeburit				       Le

mA          6G							mA          6R				    --------- = -----							--------- = -----				     mFe3C     6H        					                        mFe3C     6H

Fe3C má CB %C(6,687)						    Fe3C má CR %C (6,687)

A má CA %C (0,77%) 					       A má CH %C (0,77%)

A(F+ Fe3C						             A(F+ Fe3C

(perlit)							        (perlit)

7  to isté ako   6  t2

Stabilná sústava železo-uhlík:

Očkovadlo:Si(kremík) - štruktúra kryštalickej hmoty - F , P , F+P

- štruktúra grafu - množstvo

T[(C]	      		- veľkosť

- tvar modifikátora - globálny(tvárna)

1534(C						     - lupienkový(sivá)

(	1390(C						     - hviezdicovitý

- rozloženie

(

(

1147(C				 (

910(C		 		A+G

(

723(C      F  			 (

(F+G

C								          0,02    0,77 2,11	      4,3			   6,687                 [%]C