Vypočítajte veľkosť polotovaru, skutočné pretvorenie φ, redukciu, tvárniacu silu, prácu pri výrobe prietlačku spätným pretlačovaním ak materiál prietlačku bude 42 4004 – Al 99,5٪

d=14 mm

D=16 mm

hd=2  mm

h=20 mm

1)  Vpolotovaru=Vprietlačku

d0=D    -volíme priemer d0=15,5 mm

h0==6,6 mm

polotovar φ 15,5x6,6

Veľkosť pretvorenia

Φ= ln

S0=

S=

Φ=ln

Redukcia:

R=                                     Sr=

R=٪

R<100٪

Pretlačovacia sila:

F=p.S´                             S´=

Z literatúry  p= 780÷1180 MPa

Volíme tlak 800 MPa

F=

Pretlačovacia práca:

A=F.s.ψ

A=123150,4 . 4,6 . 0,7 = 396544,4 Nm = 396,54 J                    ψ=0,6÷0,8

s= h0 - hd= 6,6 – 2 = 4,2 mm

Návrh stroja: LEN 25P

Fm=250 kN

Azdvih=630/320 J