SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA VBRATISLAVE

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav materiálov,

Katedra materiálového inžinierstva, Bottova 23, 91701 Trnava

Externé bakalárske štúdiwn

Technológia tepelného spracovania (TSV,4. roč, 9 - 5 kz, pov)

Technológia tepelného spracovania (UPPTO,2. roč, 9 - 5 kz, pov. vol)

Tepelné spracovanie materiálov (MI, 4. roč, 9 - 5 S~, pov)

Hlavným cieľom predmetu je dosiahnuť u študenta takú sumu poznatkov a zručností, aby bol študent po jeho absolvovaní schopný s vyžitím poznatkov z teórie fázových premien v kovových materiáloch a poznatkov o technologických zariadeniach, prostriedkoch a procesoch navrhnúť materiál, vhodné technologické zariadenie, technologický postup a parametre tepelného spracovania konkrétnych súčiastok a nástrojov zo základných druhov kovových materiálov na báze železa, potrebné pre dosiahnutie požadovaných mechanických, technologických alebo úžitkových vlastností.

Obsah predmetu nadväzuje na poznatky získané v predmetoch Náuka o materiáloch.

Sylabus:

Miesto a úloha technológie tepelného spracovania kovových materiálov v rámci výrobných technológií. Činitele, podmieňujúce úžitkové vlastnosti materiálu výrobku.

Rozdelenie a charakteristika procesov tepelného spracovania kovových materiálov.

Zásady voľby materiálu pre tepelne spracovávané súčiastky, nástroje a predmety.

Pece pre tepelné spracovanie kovových materiálov. Spôsoby ohrevov pecí. Lit. [2], s. 20-38.

Technologické komplexy (viacúčelové agregáty) pre tepelné spracovanie ocelí. Lit. [2], s. 136 - 147.

Meranie teploty v procesoch tepelného spracovania termočlánkami. Lit. [2], s. 42 - 62.

Teória fázových premien pri tepelnom spracovaní ocelí (austenitizácia, perlitická, bainitická a martenzitická premena).

Diagramy izotermického a anizotermického rozpadu austenitu (diagramy IRA a ARA).

Základy teórie a technológie ohrevu kovových materiálov. Lit.[l], s. 9 - 21.

Povrchové efekty pri ohreve železa a ocelí na vzduchu (povrchová oxidácia a oduhličenie), ochrana povrchov. Lit. [1], s. 40 - 54.

Objemové efekty pri ohreve a ochladzovaní kovových materiálov (vznik deformácií a trhlín a ich prevencia). Lit. [1], s. 25 - 37.

Žíhanie. Druhy žíhania, technologické postupy žíhania ocelí.

Kalenie. Druhy kalenia, technologické postupy kalenia ocelí.

Prekalitel'nosť ocelí, skúšky prekaliteľnosti. Lit. [3].

Popúšťanie (fázové premeny pri popúšťaní zakalenej ocele, popúšťacia krehkosť).

Zušľachťovanie ocelí.

Povrchové kalenie s využitím elektrického indukčného ohrevu. Lit. [l], s. 127 - 137.

Základy tepelného spracovania ocelí v riadených atmosťérach. Lit.[l], s. 107 - 117.

Tepelné spracovanie v technických plynoch a ich zmesiach.

Tepelné spracovanie ocelí vo vákuu. Lit. [1], s. 117 - 123, Lit. [2], s. 157 - 162.

Tepelné spracovanie v soľných kúpeľoch. Lit. [2], s. 204 - 207.

Tepelné spracovanie vo fluidnej vrstve. Lit. [2], s. 197 - 203.

Tepelné spracovanie grafitických liatin. Lit. [1], s. 160 - 172.

Termomechanické spracovanie ocelí.

Samostatná práca študenta so zahraničnou odbornou literatúrou.

Základná literatúra:

[1] L. KRIŽAN, P. GRGAČ., Ľ. ČAPLOVIČ: Špeciálna technológia l. Progresívne metódy tepelného spracovania. Skriptum. ES SVŠT, Bratislava, 1986.

[2] L. KRIŽAN, Ľ. ČAPLOVIČ, P. GRGAČ.: Špeciálna technológia II. Mechanizácia a automatizácia procesov tepelného spracovania. Skriptum. ES SVŠT, Bratislava, 1986. STN EN 100 52 Terminológia tepelného spracovania zliatin železa

Doplnková literatúra:

[3] J. JECH: Tepelné zpracování ocelí. Metalografická príručka, SNTL, Praha 1933.

K. SMÓLING: Tepelné a chemicko-tepelné spracovanie v príkladoch. Alfa, Bratislava,1988.

Atlas zur Wärmebehandlung der Stähle. Band l, 2, 3, 4. Verlag Stahleisen, Düsseldorf.